|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **报 价 单** | | | | |
| 公司名称（公章）： | | | | |
| 联系人： 手机： 传真： | | | | |
| 品种材质 | 报价产品 | 重量：吨 | 备注 | 到港船板价：元/吨 |
| 普板 （Q235B） | 中厚板二级品（板型） | / |  |  |
| 中厚板二级品（表面） | 30 |  |  |
| 中厚板二级品（尺寸） | / |  |  |
| II类品 | / |  |  |
| 低合金 （Q355B） | 中厚板二级品（板型） | 84 |  |  |
| 中厚板二级品（表面） | 275 |  |  |
| 中厚板二级品（尺寸） | 45 |  |  |
| II类品 | 16 |  |  |
| 合计 | | 450 |  |  |
| 具体到港： (以上到港船板价，如报出厂价请特别注明) | | | | |
| 申明： | | | | |
| 1、以上报价于发送我司邮箱后三日有效，传真件与原件同效。 | | | | |
| 2、未按要求填写的报价单，视为无效报价。 | | | | |
| 3、本资源不附带质保书。 | | | | |
| 4、如合同由托盘公司签订，请注明。 | | | | |
| 5、以上报价为含税全现款价格到港价格。 | | | | |
| 6、联系电话：18870219105。 联系人：王先生 法务监审部监督电话：李先生；18870210166 | | | | |
| 备注：请将该报价单加盖公章后于2024年1月9日11点前发送至我司邮箱xiaoshougw@pxsteel.com。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢种 | 厚 | 宽 | 长 | 理论重量 | 块数 | 轧批号 | 初判等级 | 综判结果 | 切边 | 非正品类型 |  |
| Q355B | 12 | 2000 | 9750 | 1.837 | 1 | 92323449 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |  |
| Q355B | 12 | 2000 | 10200 | 1.922 | 1 | 92340331 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |  |
| Q355B | 12 | 2000 | 10200 | 1.922 | 1 | 92344221 | 板型非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |  |
| Q355B | 12 | 2500 | 10550 | 2.485 | 1 | 92321770 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |  |
| Q355B | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 1 | 92241861 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |  |
| Q355B | 16 | 2500 | 9800 | 3.077 | 1 | 92342573 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |  |
| Q355B | 16 | 2000 | 10700 | 2.688 | 1 | 92342555 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |  |
| Q355B | 16 | 2000 | 9800 | 2.462 | 1 | 92342555 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |  |
| Q355B | 18 | 2000 | 10150 | 2.868 | 1 | 92342007 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |  |
| Q355B | 20 | 2000 | 10700 | 3.36 | 1 | 92338065 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |  |
| Q355B | 20 | 2000 | 10200 | 3.203 | 1 | 92342320 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |  |
| Q355B | 20 | 2000 | 10200 | 3.203 | 1 | 92342320 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |  |
| Q355B | 20 | 2000 | 10200 | 3.203 | 1 | 92342320 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |  |
| Q355B | 22 | 2400 | 9500 | 3.938 | 1 | 92125854 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |  |
| Q355B | 24 | 2500 | 10700 | 5.04 | 1 | 92317823 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |  |
| Q355B | 25 | 2000 | 11400 | 4.475 | 1 | 92144093 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |  |
| Q355B | 25 | 2400 | 10900 | 5.134 | 1 | 92340645 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |  |
| Q355B | 25 | 2200 | 11200 | 4.836 | 1 | 92334499 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |  |
| Q355B | 25 | 2500 | 10250 | 5.029 | 1 | 92322241 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |  |
| Q355B | 25 | 2500 | 10200 | 5.004 | 1 | 92322241 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |  |
| Q355B | 25 | 2500 | 10000 | 4.906 | 1 | 92335543 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |  |
| Q355B | 25 | 2500 | 11200 | 5.495 | 1 | 92333238 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |  |
| Q355B | 25 | 2500 | 10000 | 4.906 | 1 | 92335545 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |  |
|  |  |  |  | 83.204 | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 钢种 | 厚 | 宽 | 长 | 理论重量 | 块数 | 轧批号 | 初判等级 | 性能结果 | 综判结果 | 切边 | 非正品类型 |
| Q235B | 12 | 2000 | 10500 | 1.978 | 1 | 92333203 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q235B | 14 | 2000 | 11800 | 2.594 | 1 | 92049223 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q235B | 20 | 2000 | 10700 | 3.36 | 1 | 92342513 | 麻点非正品 | Ⅱ类 | II类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q235B | 25 | 2000 | 10200 | 4.004 | 1 | 92309808 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q235B | 16 | 2200 | 11200 | 3.095 | 1 | 92203591 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q235B | 20 | 2200 | 11950 | 4.128 | 1 | 92218328 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q235B | 25 | 2500 | 10000 | 4.906 | 1 | 92309115 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q235B | 30 | 2500 | 9200 | 5.417 | 1 | 92318678 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
|  |  |  |  | 29.482 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 钢种 | 厚 | 宽 | 长 | 理论重量 | 块数 | 轧批号 | 初判等级 | 性能结果 | 综判结果 | 切边 | 非正品类型 |
| Q355B | 10 | 2000 | 9400 | 1.476 | 1 | 92307505 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 10 | 2000 | 9600 | 1.507 | 1 | 92239071 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 12 | 2000 | 7610 | 1.434 | 1 | 92239509 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 12 | 2000 | 10950 | 2.063 | 1 | 91929349 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2000 | 10200 | 2.242 | 1 | 92400083 | 分层非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2000 | 8100 | 1.78 | 1 | 92400501 | 切边不良非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2000 | 12000 | 2.638 | 1 | 92400437 | 分层非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2000 | 12000 | 2.638 | 1 | 92345409 | 切边不良非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2000 | 10300 | 2.264 | 1 | 92343889 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2000 | 11700 | 2.572 | 1 | 92334973 | 表面非正品 | Ⅱ类 | II类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2000 | 12000 | 2.638 | 1 | 92341097 | 切边不良非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2000 | 11950 | 2.627 | 1 | 92341097 | 切边不良非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2000 | 12000 | 2.638 | 1 | 92341097 | 切边不良非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 8800 | 2.211 | 1 | 92344013 | 切边不良非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 9700 | 2.437 | 1 | 92342389 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 11900 | 2.989 | 1 | 92344479 | 切边不良非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 10850 | 2.726 | 1 | 92340535 | 切边不良非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 9750 | 2.449 | 1 | 92340533 | 切边不良非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 18 | 2000 | 10200 | 2.883 | 1 | 92345285 | 边部裂纹非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 18 | 2000 | 9900 | 2.798 | 1 | 92335803 | 边部裂纹非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 18 | 2000 | 9850 | 2.784 | 1 | 92345285 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 18 | 2000 | 10200 | 2.883 | 1 | 92345285 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 18 | 2000 | 9800 | 2.769 | 1 | 92335963 | 分层非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 18 | 2000 | 10200 | 2.883 | 1 | 92344143 | 切边不良非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 18 | 2000 | 8550 | 2.416 | 1 | 92212473 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 18 | 2000 | 9600 | 2.713 | 1 | 92330871 | 切边不良非正品 | I类 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 10700 | 3.36 | 1 | 92400431 | 边部裂纹非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 9450 | 2.967 | 1 | 92400431 | 边部裂纹非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 10400 | 3.266 | 1 | 92342938 | 边部裂纹非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 10700 | 3.36 | 1 | 92342946 | 边部裂纹非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 9900 | 3.109 | 1 | 92344723 | 切边不良非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 9000 | 2.826 | 1 | 92342864 | 切边不良非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 11000 | 3.454 | 1 | 92342320 | 麻点非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 10200 | 3.203 | 1 | 92342320 | 麻点非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 10700 | 3.36 | 1 | 92345069 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 10100 | 3.171 | 1 | 92345069 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 10700 | 3.36 | 1 | 92345069 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 10700 | 3.36 | 1 | 92345069 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 10400 | 3.266 | 1 | 92345067 | 边部裂纹非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 11250 | 3.533 | 1 | 92345067 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 10200 | 3.203 | 1 | 92345067 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 10200 | 3.203 | 1 | 92345067 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 10700 | 3.36 | 1 | 92345065 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 9600 | 3.014 | 1 | 92341937 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 10200 | 3.203 | 1 | 92342886 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 10700 | 3.36 | 1 | 92342886 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 10200 | 3.203 | 1 | 92336849 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 10200 | 3.203 | 1 | 92343757 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 9750 | 3.062 | 1 | 92342336 | 分层非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 10100 | 3.171 | 1 | 92345069 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 10300 | 3.234 | 1 | 92344085 | 切边不良非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 10200 | 3.203 | 1 | 92338145 | 气泡非正品 | Ⅱ类 | II类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 22 | 2000 | 10200 | 3.523 | 1 | 92336898 | 切边不良非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2000 | 11550 | 4.533 | 1 | 92400053 | 边部裂纹非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2000 | 11200 | 4.396 | 1 | 92338113 | 边部裂纹非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 26 | 2000 | 10200 | 4.164 | 1 | 92400229 | 分层非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 28 | 2000 | 10200 | 4.484 | 1 | 92344779 | 分层非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 30 | 2000 | 10200 | 4.804 | 1 | 92315991 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 30 | 2000 | 10750 | 5.063 | 1 | 92239339 | 边部裂纹非正品 | Ⅱ类 | II类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 12 | 2200 | 9100 | 1.886 | 1 | 92341934 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2200 | 10650 | 2.575 | 1 | 92336837 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2200 | 10400 | 2.515 | 1 | 92241823 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2200 | 10000 | 2.418 | 1 | 92310771 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2200 | 9200 | 2.224 | 1 | 92331161 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 15 | 2200 | 9200 | 2.383 | 1 | 92203151 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2200 | 13600 | 3.758 | 1 | 92304971 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2200 | 13600 | 3.758 | 1 | 92304971 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2200 | 10300 | 2.846 | 1 | 92330479 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 18 | 2200 | 9600 | 2.984 | 1 | 92327587 | 中间裂纹非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 18 | 2200 | 10200 | 3.171 | 1 | 92331883 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2200 | 10750 | 3.713 | 1 | 92342572 | 分层非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 24 | 2200 | 8800 | 3.647 | 1 | 92400432 | 分层非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 30 | 2200 | 11200 | 5.803 | 1 | 92303436 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 30 | 2200 | 11200 | 5.803 | 1 | 92342238 | 边部裂纹非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 18 | 2400 | 10200 | 3.459 | 1 | 92307024 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 30 | 2400 | 10700 | 6.048 | 1 | 92340318 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2500 | 8500 | 2.335 | 1 | 92309547 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2500 | 10200 | 3.203 | 1 | 92400419 | 分层非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 18 | 2500 | 9300 | 3.285 | 1 | 92317683 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 18 | 2500 | 9550 | 3.374 | 1 | 92308242 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2500 | 10000 | 3.925 | 1 | 92332916 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 24 | 2500 | 10300 | 4.851 | 1 | 92400378 | 分层非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 24 | 2500 | 10300 | 4.851 | 1 | 92400380 | 分层非正品 | I类 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 26 | 2500 | 11700 | 5.97 | 1 | 92339704 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 26 | 2500 | 11200 | 5.715 | 1 | 92339704 | 表面非正品 | I类 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
|  |  |  |  | 274.939 | 85 |  |  |  |  |  |  |
| 钢种 | 厚 | 宽 | 长 | 理论重量 | 块数 | 轧批号 | 初判等级 | 综判结果 | 切边 | 非正品类型 |  |
| Q355B | 12 | 1830 | 11440 | 1.972 | 1 | 92303982 | 尺寸非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |  |
| Q355B | 13 | 2400 | 10200 | 2.498 | 1 | 92345279 | 尺寸非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |  |
| Q355B | 15 | 2200 | 10650 | 2.759 | 1 | 92338395 | 尺寸非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |  |
| Q355B | 16 | 2140 | 9530 | 2.562 | 1 | 92243003 | 尺寸非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |  |
| Q355B | 19 | 2200 | 9200 | 3.019 | 1 | 92341925 | 厚度非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |  |
| Q355B | 19 | 2200 | 9200 | 3.019 | 1 | 92341925 | 尺寸非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |  |
| Q355B | 19 | 2200 | 10450 | 3.429 | 1 | 92341925 | 厚度非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |  |
| Q355B | 19 | 2400 | 10200 | 3.651 | 1 | 92340780 | 尺寸非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |  |
| Q355B | 19 | 2200 | 10200 | 3.347 | 1 | 92340946 | 尺寸非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |  |
| Q355B | 19 | 2200 | 10550 | 3.462 | 1 | 92340946 | 尺寸非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |  |
| Q355B | 19 | 2400 | 10200 | 3.651 | 1 | 92340780 | 尺寸非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |  |
| Q355B | 19 | 2400 | 10800 | 3.866 | 1 | 92340780 | 尺寸非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |  |
| Q355B | 20 | 1800 | 10700 | 3.024 | 1 | 92342190 | 尺寸非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |  |
| Q355B | 28 | 1990 | 9470 | 4.142 | 1 | 92303833 | 尺寸非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |  |
|  |  |  |  | 44.401 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 钢种 | 厚 | 宽 | 长 | 理论重量 | 块数 | 轧批号 | 综判结果 | 切边 | 非正品类型 |  |  |
| Q355B | 25 | 2000 | 10200 | 4.004 | 1 | 92313661 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |  |  |
| Q355B | 25 | 2000 | 11200 | 4.396 | 1 | 92313661 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |  |  |
| Q355B | 20 | 2000 | 10250 | 3.219 | 1 | 92334686 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |  |  |
| Q355B | 20 | 2200 | 11250 | 3.886 | 1 | 92334881 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |  |  |
|  |  |  |  | 15.505 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |